ТРЕБОВАНИЯ  К  СОРТИРОВКЕ

Сорт «АВ»

# Лицевая пласть

- Допускаются любые  живые здоровые сросшиеся или частично сросшиеся

сучки в любом количестве.

- Допускаются   табачные и несросшиеся невыпадающие сучки не более 3 шт.

на 1 м/п. диаметром до 20 мм.

- Допускаются невытекшие смоляные кармашки. К вытекшим смоляным

кармашкам относится как к выбоинам.

- Допускаются трещины несквозные не более 40 см в длину.

- Допускаются трещины на сучках не более 5 мм в глубину и 1,5 мм в ширину

в количестве 2 шт. на  изделие длиной до 2,5 м; и 4 шт. на изделие длиной

более     2,5 м.

- Допускаются сколы в сучках до 5 мм площади сучка в количестве 1 шт. на

изделие.

- Допускаются выбоины не более 7 мм в диаметре и не более 3 мм в глубину.

- Не допускается непрострог.

- Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол.

- Не учитывается разнооттеночность  и разноцветность – это не пороки (как

для паркета, так и для остальных изделий). Все изделия должны иметь

правильную геометрию по ширине и по толщине.

- Не допускается винт, лодочка.

- Саблевидность допускается – сбежность на 1 м изделия не более 1 см.

# Не лицевая пласть

- Для паркета не допускается непрострог на нелицевой поверхности, кроме

непрострога, не влияющего на «правильную» укладку этого паркета. Как

правило это 15-20% от всей площади.

- Для всех остальных изделий непрострог на нелицевой поверхности

допускается.

Примечание: От общего объёма партии допускается 5% нижестоящей категории.

ТРЕБОВАНИЯ  К  СОРТИРОВКЕ

Сорт «Элита»

Лицевая пласть

- Не допускаются никакие сучки, кроме сучков размером с игольное ушко и

мелкую точку.

- Не допускаются смоляные карманы, кроме тонких полос, похожих на

смоляные карманы.

- Не допускаются трещины.

- Не допускаются механические повреждения и вырывы на кромке с фаской и

лицевой пласти, кроме вырывов глубиной не более 0,5 мм на лицевой пласти.

- Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол, непрострог.

- Не учитывается разнооттеночность  и разноцветность – это не пороки (как

для паркета, так и для остальных изделий.) Все изделия должны иметь

правильную геометрию по ширине и по толщине.

- Не допускается винт, саблевидность, лодочка.

# Нелицевая пласть

- Для паркета не допускается непрострог на нелицевой поверхности, кроме

непрострога, не влияющего на «правильную» укладку этого паркета. Как

правило это 15-20% от всей площади.

- Для всех остальных изделий непрострог на нелицевой поверхности

допускается.

Примечание: От общего объёма партии допускается 5% нижестоящей категории.

ТРЕБОВАНИЯ  К  СОРТИРОВКЕ

Сорт «Прима»

Лицевая пласть

- Допускается один живой здоровый сросшийся или частично сросшийся (но

не меньше половины длины окружности) сучок до 15 мм на 1 п/м, или  два

таких же сучка до 10 мм на 1 п/м, или два смоляных невытекших кармашка

общей площадью не более 50 мм на 1 п/м, или один сучок до 10 мм +

1 смоляной кармашек общей площадью не более 25 мм на 1 п/м.

- Допускаются   небольшие вырывы глубиной не более 1 мм.

- Допускаются микротрещины не более 5 см в длину.

- Не допускаются трещины.

- Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол, непрострог.

- Не учитывается разнооттеночность  и разноцветность – это не пороки (как

для паркета, так и для остальных изделий.) Все изделия должны иметь

правильную геометрию по ширине и по толщине.

- Не допускается винт, лодочка.

- Саблевидность допускается – сбежность на 1 м изделия не более 0,5 см.

# Нелицевая пласть

- Для паркета не допускается непрострог на нелицевой поверхности, кроме

непрострога, не влияющего на «правильную» укладку этого паркета. Как

правило это 15-20% от всей площади.

- Для всех остальных изделий непрострог на нелицевой поверхности

допускается.

Примечание: От общего объёма партии допускается 5% нижестоящей категории.

ТРЕБОВАНИЯ  К  СОРТИРОВКЕ

Сорт «ВС»

Лицевая пласть

Требования те же, что в сорте «АВ», но также допускается:

- выпадающие сучки не более 25 мм в диаметре и не более 2 шт. на изделие

(т.е. можно допустить две сквозные дырки на изделие);

- непрострог – до 30% площади изделия;

- синева – до 20% площади изделия;

- небольшой винт + лодочка;

- саблевидность – сбежность на 1 м не более 1,5 см;

- трещины сквозные длиной до 1 м на изделие.

- Не допускается гниль, червоточина, обзол.

- Не учитывается разнооттеночность  и разноцветность – это не пороки (как

для паркета, так и для остальных изделий.) Все изделия должны иметь

правильную геометрию по ширине и по толщине.

# Нелицевая пласть

- Для паркета не допускается непрострог на нелицевой поверхности, кроме

непрострога, не влияющего на «правильную» укладку этого паркета. Как

правило это 15-20% от всей площади.

- Для всех остальных изделий непрострог на нелицевой поверхности

допускается.

Примечание: От общего объёма партии допускается 5% нижестоящей категории.